滁州职业技术学院

毕业设计

系   别：           土 木 工 程

专   业：           市政工程技术

设计题目：       某钢筋混凝土实心板桥施工组织设计

姓   名：

学   号：

指导教师：      梁冠军         盛梅

2017 年 12月  安徽 滁州

再生混凝土与钢筋间的粘结滑移性能

学    生    XXXX (专业: 市政工程技术)

指导教师    XXXX(单位: 土木工程系)

【摘要】 参照《混凝土结构试验方法标准》(GB50152 —92)，通过拔出试验,获得了不同再生粗骨料取代率下的再生混凝土与不同类型钢筋之间的荷载- 滑移曲线。基于试验结果的对比分析，研究了不同再生粗骨料取代率和钢筋类型对再生混凝土与钢筋之间粘结强度的影响。在对试验数据回归分析的基础上，建议了再生混凝土与钢筋间的粘结滑移本构关系的表达式，并对钢筋在再生混凝土中的锚固长度取值进行了初步探讨。

【关键词】 再生混凝土；再生粗骨料取代率；粘结- 滑移

目  录

1 序言…....…………………………………………..…………………………………….1

2 试验设计…………….……………………………..…………………………………….2

2.1 原材料与混凝土配合比……………………………………...………………………………... .2

2.2 试件的浇注与养护…………………………………………...……………………………….. .2

3 试验结果与分析……………………..………………………………………….……….3

3.1 荷载- 滑移曲线………..………………………………...……………….………..………….. .3

3.2 粘结强度……………………………………………………...………………………………….3

3.3 相对粘结强度………………………………………………...………………………………….3

3.4 锚固强度……………………………………………………...………………………………….3

4 正文其它内容……………………...…………………...……………….……………....4

5 结语……………………..…………………….………………………………..... …... ..6

参考文献……………………………………………………………………………............7

附录…………………………………………………………………….………...................8

谢辞………………………………………………………………………….…...................9

译文……………………………………………………………………………..................10

原文复印件……………………………………………………………………..................11

1 序言

普通混凝土与钢筋之间的粘结性能是一个很早就引起工程界和学术界广泛关注的问题, 开展的研究也比较多。近年来, 随着再生混凝土技术研究的逐步深入[1], 工程设计和施工等方面都迫切需要了解再生混凝土与钢筋之间的粘结性能, 目前国内外在这方面开展了一些初步研究[2], 但相对来说在该方面的研究主要局限在定性阶段。笔者将以再生粗骨料取代率和钢筋类型为主要试验参数, 研究再生混凝土与钢筋之间的粘结性能。

2 试验设计

2.1 原材料与混凝土配合比

水泥为海螺牌普通硅酸盐32. 5 R 水泥, 砂为普通黄砂, 水为自来水。粗骨料最大粒径为12. 5 mm , 再生粗骨料和天然粗骨料的基本性能见文献[3]。再生混凝土的配合比见表2.1。每一配合比预留100 mm×100 mm ×100 mm 立方体试块6个及100 mm ×100 mm ×300 mm 棱柱体试块6个, 测得各配合比混凝土的立方体及棱柱体抗压强度的平均值见表2.1。钢筋为直径10 mm 的HPB235 及HRB335 普通钢筋。

表2.1 再生混凝土配合比

| 再生粗骨料取代率/% | 用量/ (kg·m-3) |  |  |  |  | 实测强度/ MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥 | 砂 | 天然粗骨料 | 再生粗骨料 | 水 | fcn | fc |
| 0 | 430 | 473 | 1 058 | 0 | 185 | 43.52 | 34.59 |
| 50 | 430 | 473 | 529 | 529 | 185 | 39.27 | 31.88 |
| 100 | 430 | 473 | 0 | 1 058 | 185 | 34.63 | 29.88 |

2.2 试件的浇注与养护

拔出试件的制作、养护和试验方法均参照《混凝土结构试验方法标准》( GB50152— 92) 的规定。试件分为6 组, 每组6个, 简图见图2.1。当钢筋为HPB235时, 按不同再生粗骨料取代率(0 , 50 % , 100 %) , 试块编号依次为RC - I - 0 ,RC - I - 50 和RC - I - 100 ; 当钢筋为HRB335 时, 相应的编号依次为RC – II -0 , RC – II – 50 和RC – II – 100. 试验装置如图2. 2 所示, 主要量测拔出荷载P 及试件自由端的滑移值s。

图2.1 拔出试件简图(单位: mm)

3 试验结果与分析

3.1 荷载- 滑移曲线

各组6个试件的平均荷载- 滑移曲线见图3. 1. 分析上述曲线可以发现, 再生混凝土与钢筋之间的粘结破坏过程与普通混凝土总体上相似, 也可分为5个阶段:即微滑移段、内裂滑移段、拔出阶段、下降阶段和残余阶段。

(a) RC- Ⅰ- 0                  (b) RC- Ⅰ- 50

(c) RC- Ⅰ- 100                 (d) RC- Ⅱ- 0

(e) RC- Ⅱ- 50                (f) RC- Ⅱ- 100

图3.1 实测荷载- 滑移曲线

3.2 粘结强度

假定在整个钢筋埋置长度范围内粘结应力均匀分布, 可以按下式求出粘结强度：

(3.1)

式中：τu为钢筋与混凝土间的粘结强度, MPa ; Pu为最大拔出荷载值, kN ; d为钢筋直径, mm ; la 为钢筋的埋置长度,mm。

4 正文其它内容示例

4.1 二级标题

正文段落。

4.1.1 三级标题

A 四级标题

正文段落。

B 四级标题

a 五级标题

正文段落注1。

b 五级标题

4.1.2 三级标题

正文段落，正文内分项：⑴分项内容；⑵分项内容：①小项内容，②小项内容。(分项中的小项亦可采用如下格式：1)小项内容，2)小项内容。)

4.2 二级标题

4.2.1 三级标题

正文段落。

图表示例：

以下为图4.1

图4.1 图名

以下为表4.1：

表4.1 表题

| (表头) | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语文 | 90 | 70 | 80 | 85 |

续表4.1

| (表头) | 张三 | 李四 | 王五 | 赵六 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数学 | 96 | 97 | 82 | 99 |
| 英语 | 82 | 95 | 98 | 70 |

以下为图4.2

(a) 图名                                      (b) 图名

图4.2 图名

4.2.2 三级标题

正文段落，公式引用：

注2                          (4.1)

5 结语或结论

在本文的试验条件下,经过分析与研究,可以得出以下结论：

⑴再生混凝土与钢筋之间的荷载- 滑移全曲线的总体形状与普通混凝土的相似, 均有微滑移段、内裂滑移段、拔出阶段、下降阶段和残余阶段。

⑵在配合比相同的情况下, 与普通混凝土相比,对于HPB235 钢筋, 当再生粗骨料取代率为50%和100%时再生混凝土与钢筋之间的粘结强度分别降低约12 %和6 %; 对于HRB335 钢筋, 它与普通混凝土和再生混凝土之间的粘结强度接近, 与再生粗骨料取代率关系不明显. 而在抗压强度相同情况下, 当再生粗骨料取代率为100 %时, 钢筋与再生混凝土之间的粘结强度均高于与普通混凝土的粘结强度。

⑶再生混凝土与钢筋之间的粘结强度与钢筋外形有很大关系：在相同条件下, 再生混凝土与HRB335 钢筋之间的粘结强度要比与HPB235 钢筋之间的粘结强度提高1 倍。

⑷建议再生混凝土与钢筋之间的量纲一化粘结- 滑移全曲线的上升段和下降段可分别按式(5.2)和(5.3) 计算。(公式略)

⑸在抗压强度相同的前提下,建议钢筋在再生粗骨料取代率为100%的再生混凝土中的锚固长度与普通混凝土取值相同。

注释：

注1：注1说明

注2：注2说明

参考文献

[1] XIAO Jianzhuang, LI Jianbin, LAN Yang. Research on recycled aggregate concrete——a review[J]. Concrete, 2003 (10): 17.

肖建庄, 李佳彬, 兰阳. 再生混凝土技术研究最新进展与评述[J]. 混凝土, 2003(10): 17.

[2] Mukai T, Kikuchi M. Fundamental study on bond properties between recycled aggregate concrete and steel bars[R]. Tokyo: Cement Association of Japan, 1978.

[3] XIAO Jianzhuang LI Jiabin, ZHANG Chuanzeng. Mechanical properties of recycled aggregate concrete under uniaxial loading[J]. Cement and Concrete Research, 2005, 35(6): 1187.

[4] RILEM Recommendation. Specification for concrete with recycled aggregates[J]. Materials and Structures, 1994, 27 (173): 557.

[5] Haraji MH. Development/ splice strength of reinforcing bars embedded in pail and fiber reinforced concrete[J]. ACI Structural Journal, 1994, 91(5): 511.

[6] 过镇海. 混凝土的强度和变形试验基础和本构关系[M]. 北京: 清华大学出版社, 1997.。

[7] 刘国钧，陈绍业，王凤翥．图书馆目录［M］．北京：高等教育出版社，1957。

[8] 童乐为，周丽瑛，陈以一等．上海旗忠网球中心屋盖支座圆管节点强度研究［J］．建筑结构学报,2007,28(1)：35-42．

[9] 王明亮．关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展［EB］．

http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html. 1998. 08. 16．

[10] 中华人民共和国国家标准GB50017-2003，钢结构设计规范［S］．北京：中国计划出版社，2003。

[11] 姜锡洲．一种温热外敷药制备方案［P］．中国专利：881056073，1989.07.26．

[12] 钟文发．非线性规划在可燃毒物配置中的应用［A］．赵玮. 运筹学的理论与应用——中国运筹学会第五届大会论文集［C］．西安：西安电子科技大学出版社，1996．

[13] 谢希德．创造学习的新思路［N］．人民日报，1998. 12. 25(10)．

[14] Tong Lewei，Zheng Hongzhi and Chen Yiyi, Comparison between a cast steel joint and a welded circular hollow section joint [C], Proceedings of 11th International Symposium on Tubular Structures, Quebec, Canada, August 31 ~ September 2, 2006.

附  录

附1 二级标题

符号说明。(内容略)

附2 二级标题

注2公式说明及推导。(内容略)

附3 二级标题

计算附表。(内容略)

谢  辞

略。

作者姓名

2012年x月x日于滁州