2017年滁州职业技术学院第三届技能大赛

“道路检测技能大赛”比赛规程

一、赛项名称

道路检测技能大赛

二、比赛组织机构

（一）主办单位：滁州职业技术学院

承办部门：土木工程系

比赛地点：滁州职业技术学院新校区

（二）比赛组委会：

比赛组委会下设竞赛组、技术组、竞赛裁判组和竞赛仲裁组：

1.竞  赛  组:负责竞赛的组织安排、比赛秩序和日常管理工作。

2.技  术  组:负责组织制订竞赛规则、评分标准及相关竞赛技术性文件；

负责参赛选手的培训和辅导；负责竞赛场地、器械、设备的检验、检测确认及分配。

3.竞赛裁判组:负责竞赛的裁判成员的选定、裁判员培训及现场比赛的评判工作。

4.竞赛仲裁组:负责对竞赛过程和裁判工作进行监督检查、接受各代表队领

队的书面申述、对竞赛中出现的争议提出处理意见。

三、竞赛目的

通过竞赛展示职业院校市政与道桥等专业学生的良好精神风貌和高超技能水平，向社会宣传职业教育的成就；深化校企合作和工学结合的人才培养模式，促进职业院校学生就业；引领市政与道桥专业教学改革方向,推进以学生为主体的理实一体化教学模式改革。

四、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式

1.本赛项为团体赛，每支参赛队由4名选手（设队长1名）组成，选手须为2017年在籍高职高专学生，性别和年级不限，指导教师1～2名。

2.竞赛采用实际操作的形式，参赛队在2小时内完成实际操作。

（二）竞赛内容

“道路检测技能”竞赛项目由“随机选点方法测试”和“回弹仪水泥路面强度检测”两个单项构成。每个参赛队必须完成上述两个单项竞赛，否则按弃权处理。

1.“随机选点方法测试”

竞赛时长为60分钟。

要求参赛队在测试路段上，按照技术规范的要求完成随机选球、查表计算、确定测域等作业内容。

“随机选点方法测试”赛项重点考察参赛队操作过程的规范性、查表计算的正确性，同时考察参赛队的计划组织能力、团队协作能力、资料查阅能力等。

2.“回弹仪水泥路面强度检测”

竞赛时长为60分钟。

要求参赛队在随机选定的测域上，按照技术规范的要求完成测域的清扫、回弹仪调试、水泥路面强度测试以及数据处理。

“回弹仪水泥路面强度检测”赛项重点考察参赛队操作过程的规范性、回弹仪使用技能、水泥路面强度测试数据处理能力，同时也考察参赛队的计划组织能力、团队协作能力、资料查阅能力等。

（三）竞赛成果文件

竞赛成果文件为各参赛队提交的测试报告。

五、竞赛规则

1.各参赛队可以根据竞赛内容具体要求，选择使用我院实训中心提供的设备、专用工量具等竞赛器材和维修手册、技术规范等竞赛资料，不得自带任何器材和资料。

2.参赛队必须按照规定时间，在引导员的带领下完成检录并进入规定的场地，不得迟到，迟到15分钟将被禁止入场。

3.参赛队员不得携带手机、对讲机等任何通讯工具。

4.参赛队进入竞赛场地后，自行决定选手分工、工作流程和时间安排，在规定时间内完成竞赛。参赛队提前完成竞赛不加分。

5.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示；若选手违规操作，裁判组有权终止竞赛；若因非选手个人因素造成器材故障，由裁判组视具体情况做出裁决。

6.参赛队若提前完成竞赛，应由队长向裁判举手示意，由裁判记录竞赛结束时间，之后参赛队不得再进行任何操作。

7.当裁判宣布整场竞赛结束时，所有选手必须立刻停止操作，在原地等候裁判的下一个指令。

8.参赛队需按照竞赛要求提交竞赛文字材料。

9.竞赛结束后，参赛队经裁判员确认后方可离开赛场。

六、奖项设定及评分方式

（一）奖项设定

赛项设“道路检测技能”综合技能奖、“随机选点方法测试”单项奖和“回弹仪水泥路面强度检测”单项奖。

1.“道路检测技能”综合技能奖的竞赛名次按照参赛队各单项总成绩高低排序，设一、二、三等奖，比例分别为参赛队总数的10%、20%、30%。

2. “随机选点方法测试”单项奖 、和“回弹仪水泥路面强度检测”单项奖的竞赛名次按照各单项成绩高低排序，设一、二、三等奖，比例分别为参赛队总数的10%、20%、30%。

3.获得奖项的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

（二）评分方式

采用过程评价与结果评价相结合的评价方式进行。

1.两个单项满分均为100分，当分数相同时，比赛用时少者名次靠前。

2.参赛队综合技能成绩为两个单项成绩的综合，其中“随机选点方法测试”占30%，“回弹仪水泥路面强度检测”占70%”。当综合得分相同时，以“回弹仪水泥路面强度检测”单项名次排序。

七、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是地叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组处理结果的，可向大赛赛区仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

1.“2017年滁州职业技术学院技能大赛“道路检测技能”竞赛裁判委员会设仲裁工作组，负责受理大赛中出现的申诉复议并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2 .仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛队不得因对仲裁处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

七、报名须知

1、本次比赛参赛选手为2017年在籍的各高职院校在校学生，不论性别、年龄和年级；竞赛以团队方式进行，每支参赛队由4名选手组成，可配2名指导教师。

2、各参赛队每个参赛选手需填写 “2017年滁州职业技术学院技能大赛“道路检测技能”竞赛报名表”（见附件1）；把填好的报名表发送到梁冠军老师QQ邮箱（114951066@qq.com）。

3、参赛队员报名信息及竞赛信息将在滁州职业技术学院土木工程系网站上及时公布。

2017年滁州职业技术学院技能大赛

“道路检测技能”竞赛技术规范

一、竞赛要求

1. 公平竞赛，杜绝舞弊，尊重裁判，遵守赛场纪律。

2. 严格遵守操作规程，安全、文明参赛。

3. 沉着、冷静、高效，分工协作，一丝不苟。

4. 着装规范整洁，爱护器材，保持竞赛环境清洁有序，注重节能环保。

二、竞赛场地要求

1. 实操赛场环境

根据道路检测路段实训要求，在我院已有水泥路面取100m路段为测试路段。

（1）每个竞赛工位标明编号。

（2）每个竞赛工位配有操作仪器，要求布置统一。

2. 其他场地条件

实操场地周边设置有选手候考台和指导教师休息台。

3. 竞赛环境依据竞赛需求和职业特点设计，在竞赛不被干扰的前提下实行全面开放，欢迎全院师生在指定区域内观赛。

三、竞赛技术平台

1. 竞赛器材配置

（1）布袋和选球：布袋要求不透明，28个选球。

（2）设备仪器：回弹仪6台，测绳6根，各色粉笔若干。

四、参考技术资料

1. 《路基路面几何尺寸测试方法》T0911—2008

2.《回弹仪测定水泥混凝土强度试验方法》T 0954—1995

2017年滁州职业技术学院技能大赛

“道路检测技能”竞赛赛项须知

一、参赛队须知

1.熟悉竞赛规程和赛项须知，队长负责做好本参赛队比赛期间的管理工作。

2.贯彻执行大赛各项规定，各代表队在比赛前和比赛期间不得私自接触裁判，不得与裁判谈论与比赛有关的内容，更不得以任何形式影响裁判人员的评判。

3.准时参加赛前领队会议，并认真传达落实会议精神，确保准确及时召集本队人员按时到达赛场。

4.比赛前指定队长或指导教师抽签，确定比赛顺序和工位。

5.如在比赛过程中出现特殊情况，由各代表队与现场工作人员协调联系和反映，不得以任何理由中断比赛或中途带选手退场。

6.各代表队队长在比赛期间需保持通信畅通。

二、指导教师须知

1.严格遵守赛场规章制度。

2.比赛过程中，指导教师不得出现在比赛现场，如有违反此项规定的，该参赛队将取消比赛成绩。

3.指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促选手按组委会制定的时间和地点报到；做好选手的后勤保障、安全工作；自觉维护赛场秩序。

三、参赛选手须知

1.参赛选手须严格遵守赛场规章制度、操作规程等，保证人身及设备安全，接受裁判的监督和警示，文明竞赛。

2.选手凭参赛证进入赛场，比赛期间必须始终佩带参赛凭证以备检查。

3.选手进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备。

4.选手在收到开赛信号前不得启动操作；若提前结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。严禁作弊行为。

5.在比赛中如遇非人为因素而造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间，并在赛场异常情况处理单上签字确认，竞赛后应如实向领导或指导老师反应赛场情况。

6.比赛结束后，应按要求向裁判提交成果文件；参赛队队长应与裁判一起在成果文件上签字确认。

T 0954—1995  回弹仪测定水泥混凝土强度试验方法

1 目的与适用范围

1.1 本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其他构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定，所试验的水泥混凝土厚度不得小于100mm，温度应不低于10℃。

1.2 回弹法试验可作为试块强度的参考，不得用于代替混凝土的强度评定，不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。

2 仪具与材料技术要求

本方法需要下列仪具和材料：

⑴混凝土回弹仪：指针直读式的混凝土回弹仪，也可采用数字显示式或自记录式的回弹仪。回弹仪应符合下列标准：

①水平弹击时，在弹击锤脱钩的瞬间，回弹仪的标称动能应为2.207J。

②弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧处于自由状态，此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处。

③在洛氏硬度为HRC60±2的钢砧上，回弹仪的率定值应为80±2。

⑵酚酞酒精溶液：浓度1%。

⑶手提式砂轮。

⑷钢砧：洛氏硬度HRC60±2。

⑸其他：卷尺、游标卡尺、凿子、锤、吸耳球等。

3 回弹仪检定与保养

3.1 回弹仪有下列情况之一时，应送检定单位校验。检验合格的回弹仪应具有检定合格证，其有效期为半年。

⑴累计弹击次数超过6000次；

⑵弹击拉簧座、弹击杆、缓冲压簧、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及凋零螺丝等主要零件之一经更换后；

⑶弹击拉簧前段不在拉簧座原孔位或调零螺丝松动；

⑷遭受严重撞击或其他损害。

3.2 回弹仪有下列情况之一时，应在钢砧上进行率定试验：

⑴进行构件测试前后，如连续数天测试，可在每天测试完毕后率定一次；

⑵测定过程中对回弹值有怀疑时。

如率定试验结果不在规定的80±2范围内，应对回弹仪进行常规保养后再行率定；如再次率定仍不合格，应送检定单位检验。

3.3 回弹仪率定步骤

回弹仪率定试验，宜在室温为20℃±5℃的条件下进行。率定时，钢砧应稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上，回弹仪向下弹击时，弹击杆应分4次旋转，每次旋转约90°，弹击3~5次，取其中最后连续3次且读数稳定的回弹值进行平均作为率定值。

4 测试步骤

4.1 侧区和测点布置

⑴当为水泥混凝土路面时，将一块混凝土板作为一个试样，试样的选择按附录A的方法进行。每个试样的测区数不宜少于10个，相邻两侧区的间距不宜大于2m；测区宜在试样的可测表面上均匀分布，并宜避开板边板角。

⑵对其他混凝土构造物，测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋，测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面，如不能满足这一要求时，一个测区允许只有一个侧面。

⑶测区表面应清洁、干燥、平整，不应有接缝、饰面层、粉刷层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面等，必要时可用砂轮清除表面的杂物和不平整处，磨光的表面不应有残留粉尘或碎屑。

⑷一个测区的面积宜不小于200mm×200mm，每一测区宜测定16个测点，相邻两测点的间距宜不小于3mm，测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5cm。

⑸对龄期超过3个月的硬化混凝土，应测定混凝土表层的碳化深度进行回弹值修正，也可用砂轮将碳化层打磨掉以后进行测定，但经打磨的与未经打磨的回弹值不得混在一起计算或与试块强度比较(未打磨)。

4.2 回弹值测定

在测定过程中，回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土表面，具体操作应符合下列规定：

⑴将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面，轻压仪器，使按钮松开，弹击杆徐徐伸出，并使挂钩挂上弹击锤。

⑵手持回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压，待弹击锤脱钩，冲击弹击杆后，弹击锤即带动指针向后移动到达一定位置，指针刻度线在刻度尺上的示值即为该点的回弹值。

⑶使用上述方法在混凝土表面依次读数并记录回弹值，如条件不利于读数，可按下按钮，锁住机芯，将回弹仪移至他处读数，准确至1个单位。

⑷使用完毕后应将弹击杆压入仪器内，经弹击后按下按钮锁锁住机芯，待下一次使用。

4.3 碳化深度测定

⑴对龄期超过3个月的混凝土，回弹值测量完毕后，可在每个测区上选择一处测量混凝土的碳化深度值。当相邻测区的混凝土生产工艺条件相同，龄期基本相同时，则该测区测得的碳化深度值也可代表相邻测区的碳化深度值。

⑵测量碳化深度值时，可用合适的工具在测区表面形成直径约为15mm的孔洞(其深度略大于混凝土的碳化深度)，然后用吸耳球吹去孔洞中的粉末和碎屑(不得用液体冲洗)，并立即用浓度为1%酚酞酒精溶液洒在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界限清楚时(未碳化部分变成紫红色)，用游标卡尺测量已碳化与未碳化交界面至混凝土表面的垂直距离1~2次，该距离即为混凝土的碳化深度值，每次测读精确至0.5mm。

5 计算

5.1 对一个测区的16个测点的回弹值，去掉3个最大值及3个最小值，将其余10个回弹值按式(T 0951-1)计算测区平均回弹值。

| NS = | ΣNi | (T 0951-1) |
| --- | --- | --- |
|  | 10 |  |

式中：NS——测区平均回弹值，准确至0.1；

Ni——第i个测点的回弹值。

5.2 当回弹仪非水平方向测试混凝土浇筑侧面时，应根据回弹仪轴线与水平方向的角度将测得的数据按公式(T0954-2)进行修正，计算非水平方向测定的回弹修正值，当测定水泥混凝土路面为向下垂直方向时，测试角度为–90°。回弹值修正值ΔN见表T0954-1。

N = NS + ΔN                  (T0954-2)

式中：N——经非水平测定修正的测区平均回弹值；

NS——回弹仪实测的测区平均回弹值；

ΔN——非水平测量的回弹值修正值，由表T0954-1或内插法求得，准确至0.1。

5.3 平均碳化深度按式(T 0954-3)计算。

L=1ni=1nLi                (T0954-3)

式中：L——平均碳化深度(mm)；

Li——第i测点碳化深度(mm)；

n——测点数。

表T 0954-1  非水平方向测定的修正回弹值

| ΔN 与水平方向所成的角度 NS | +90° | +60° | +45° | +30° | -30° | -45° | -60° | -90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -6.0 | -5.0 | -4.0 | -3.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 | +4.0 |
| 30 | -5.0 | -4.0 | -3.5 | -2.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 | +3.5 |
| 40 | -4.0 | -3.5 | -3.0 | -2.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 | +3.0 |
| 50 | -3.0 | -3.0 | -2.5 | -1.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 | +2.5 |

注：表中未列入的NS，可用内插法求得。

如平均碳化深度值L小于或等于0.4mm时，按无碳化处理(即平均碳化深度为0)；如等于或大于6.0mm时，取6.0mm。对新浇混凝土龄期不超过3个月者，可视为无碳化。

5.4 混凝土强度推算

⑴当需要将回弹值换算为混凝土强度时，宜采用下列方法：

①有试验条件时，宜通过试验建立实际的测强曲线，但测强曲线仅适用于材料质量、成型、养护和龄期等条件基本相同的混凝土。混凝土标准试块尺寸为15cm×15cm×15cm，采用1.5、1.75、2.0、2.25、2.50五个灰水比，以便得到不少于30对数据。试件与被测对象有相同的养护条件，到达龄期后，将试块用压力机加压至30~50kN稳住，用回弹仪在两侧面分别测定8个测点，按式(T0954-1)计算平均回弹值，然后进行抗压强度试验，用最小二乘法建立二者相关关系的推定式。推定式可为直线式或其他适当的形式，相关系数不得小于0.90。然后根据测区平均回弹值利用测强曲线推定混凝土抗压强度。

②当无足够的试验数据或相关关系的推定式不够满意时，可按式（T0954-4）推算混凝土抗压强度。

R = 0.025N2                 (T 0954-4)

式中： R——水泥混凝土的抗压强度(MPa)；

N——测区混凝土平均回弹值。

⑵在没有条件通过试验建立实际的测强曲线时，每个测区混凝土的抗压强度值Ri可按平均回弹值N及平均碳化深度值L根据表T0954-2查出。

⑶按本规程附录B的方法计算测定对象全部测区的推定混凝土抗压强度的平均值、标准差、变异系数。

表 T 0954-2  测区混凝土抗压强度值换算表

| 平均回弹值 N | 测区混凝土抗压强度值Ri(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值L(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 | 10.3 11.4 12.5 13.7 14.9 16.2 17.5 18.9 20.3 21.8 23.3 24.9 26.5 28.2 30.0 31.8 33.6 35.5 37.5 39.5 41.6 43.7 45.9 48.1 | 9.9 10.0 12.0 13.1 14.3 15.5 16.8 18.1 19.5 20.9 22.4 23.9 25.5 27.1 28.8 30.5 32.3 34.136.0 37.9 39.9 41.9 44.0 46.1 48.3 | 10.5 11.5 12.6 13.7 14.9 16.1 17.4 18.7 20.1 21.5 22.9 24.4 26.0 27.6 29.8 31.0 32.7 34.5 36.4 38.3 40.2 42.2 44.3 46.4 48.5 | 10.1 11.0 12.1 13.2 14.3 15.4 16.7 17.9 19.2 20.6 22.0 23.5 25.0 26.5 28.1 29.7 31.4 33.1 34.9 36.7 38.6 40.5 42.5 44.5 46.6 48.7 | 10.6 11.6 12.6 13.7 14.8 16.0 17.2 18.5 19.8 21.1 22.5 23.9 25.4 27.0 28.5 30.1 31.8 33.5 35.3 37.0 38.9 40.8 42.7 44.7 46.7 48.8 | 10.2 11.1 12.1 13.1 14.2 15.8 16.5 17.7 19.0 20.3 21.6 23.0 24.4 25.9 27.4 28.9 30.0 32.2 33.8 35.6 37.8 39.1 41.1 42.9 44.8 46.8 48.8 | 9.8 10.7 11.6 12.6 13.7 14.7 15.8 17.0 18.2 19.4 20.7 22.0 23.4 24.9 26.3 27.8 29.3 30.9 32.5 34.1 35.8 37.5 39.5 41.1 43.0 44.9 46.8 48.8 | 10.2 11.2 12.1 13.1 14.1 15.2 16.3 17.5 18.7 19.9 21.2 22.5 23.8 25.226.6 28.1 29.6 31.2 32.7 34.4 36.0 37.9 39.5 41.3 43.1 44.9 46.9 48.8 | 9.8 10.7 11.6 12.6 13.6 14.6 15.7 16.8 17.9 19.1 20.3 21.6 22.9 24.2 25.6 27.0 28.4 29.9 31.4 33.0 34.6 36.4 37.9 39.6 41.3 43.1 45.0 46.8 48.7 | 10.3 11.1 12.1 13.0 14.0 15.0 16.1 17.2 18.3 19.5 20.7 21.9 23.2 24.5 25.9 27.8 28.7 30.1 31.6 33.2 34.9 36.4 38.0 39.7 41.4 43.1 44.9 46.8 48.6 | 9.8 10.7 11.6 12.5 13.4 14.4 15.4 16.5 17.6 18.7 19.9 21.0 22.3 23.5 24.8 26.2 27.5 28.9 30.4 31.8 33.3 34.9 36.5 38.1 39.7 41.4 43.1 44.9 46.7 48.5 | 10.3 11.1 12.0 12.9 13.8 14.8 15.8 16.9 17.9 19.1 20.2 21.4 22.6 23.8 25.1 26.4 27.8 29.1 30.6 32.0 33.5 35.0 36.5 38.1 39.7 41.4 43.1 44.8 46.5 48.3 | 9.9 10.7 11.5 12.4 13.3 14.2 15.2 16.2 17.2 18.3 19.4 20.5 21.7 22.9 24.1 25.4 26.6 28.0 29.3 30.7 32.1 33.6 35.1 36.6 38.1 39.7 41.8 43.0 44.6 46.4 48.1 |

注：表中未列入的N，可用内插法求得。

6 报告

⑴测区混凝土平均回弹值；

⑵测强曲线、回弹值与抗压强度的相关关系式、相关系数；

⑶各测区的抗压强度推定结果；

⑷推定的混凝土抗压强度的平均值、标准差、变异系数。

附件1

2017年滁州职业技术学院技能大赛

“道路检测技能”竞赛报名表

参赛队名称：

队长姓名：                   手机：                  QQ：

| 选手姓名 | 性别 | 年龄 | 选手所在专业 | 指导教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |